Номера задач 3, 25, 35, 79, 91.

##### Тема: распределение наночастиц по размерам

1-10. В образце синтезированных наночастиц золота диаметр частиц распределен приблизительно нормально, со средним арифметическим(х и со средним квадратичным отклонением s, указанным в таблице ниже, для соответствующего номера задачи. Вычислить (для своего номера задачи) долю частиц в образце, диаметры которых находятся в пределах от x1 до x2, приняв ( =(х  и (  = s.

| № задачи | (х нм | sнм | x1нм | x2нм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1 | 2.4 | 5.0 | 10.0 |
| 2 | 5.5 | 1.2 | 5.3 | 5.7 |
| 3 | 9.8 | 3.5 | 8.8 | 10.9 |

##### Тема: адгезия наночастиц

23-32. Вычислить силу адгезии наночастицы жидкости к плоской поверхности твёрдого материла, зная константу Гамакера А двух данных фаз, радиус частицы r и величину зазора h между частицей и поверхностью, указанные в следующей таблице (для своего номера задачи):

| № задачи: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A·1021Дж | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| rнм | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| hнм | 0,172 | 0,171 | 0,170 | 0,169 | 0,168 |

##### Тема: Устойчивость нанодисперсных систем

33-42. Рассчитать потенциальную энергию u взаимодействия двух плоскопараллельных пластин, находящихся в водном растворе электролита с концентрацией с, при значении потенциала диффузного слоя φ(, относительной диэлектрической проницаемости εr и температуре t. При расчете принять константу Гамакера А* = 3.0·10–20 Дж. Вычисления сделать для расстояний между пластинами h:  2, 5, 10, 15, 25, 50 нм. Построить график зависимости u = f(h).

| Задача | Электролит | c,ммольл | t , °С | εr | φ(, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | СаCl2 | 1,0 | 20 | 80,1 | 12 |
| 34 | NaCl | 5,0 | 25 | 78,3 | 20 |
| 35 | K2SO4 | 2,0 | 15 | 82,2 | 32 |

79. Определить знак заряда и величину дзета-потенциала наночастиц суспензии кварца в воде (толщина диффузного слоя много больше размера частиц). При электрофорезе частицы перемещаются к аноду. За время 3900 с наблюдаемая граница сместилась на расстояние 5,00 см, градиент напряжения внешнего поля 20.0 Вм, относительная диэлектрическая проницаемость среды 80.16, вязкость 1,002 мПа ∙с.

91. Определить средний квадратичный сдвиг наночастиц золя Al2О3  на основании следующих данных: удельная поверхность частиц 1,5·104  м2кг , плотность Al2О3  3,97 гсм3, вязкость дисперсионной среды 1,002 мПа·с, температура 20 °C, время наблюдения 6 с. Принять сферическую форму частиц.