Задание 2. Марка стали – У10А. Для стали марки У10А пользуясь диаграммой Fe-Fe3 C указать притопы выбора температуры нагрева для полного и неполного отжига, закалки и нормализации (Не забудьте при этом связать свой ответ с критическими точками Ас1, Ас3 или Асм. Например для доэвтектоидных сталей температура нагрева дл закалки выбирается по принципу Ас3 + 30 -50°С). Указать химический состав стали и структуру после предложенных видов термической обработки.