Министерство образования и науки РФ

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет

Кафедра РЭиТС

Электротехнические материалы

Методические указания и задания на контрольную работу для студентов заочного обучения электротехнических специальностей

Иркутск 2011

При    изучении    курса     "Электротехнические    материалы" следует    учесть:   большое   разнообразие   физических   процессов; большое   количество   видов   материалов,    обладающих   различными свойствами;  разное  изменение   свойств  материалов   под  действием внешних факторов.

Следует обратить внимание на классификацию материалов, четко представлять основные свойства и классификационные признаки каждой    группы    материалов;    механизм    физических   процессов; протекающих   в   материалах   под   воздействием   электрического   и магнитных  полей;  изменение  физических  процессов  под  воздействием внешних факторов (температура, влажность, частота приложенного поля).

Материал  курса  следует  изучать  в той  последовательности, в какой  он  изложен   в  программе.   При  изучении   конкретных  видов электротехнических  материалов  необходимо   связать  их   свойства  с протекающими в них физическими процессами.

Механическое   запоминание   числовых   значений  характеристик материалов  не  требуется,  но  необходимо  представлять  порядок этих величин   и    уметь   сравнивать    между   собой    по   аналогичным характеристикам различные материалы.

Необязательно    запоминание    сложных    структурных   формул высокомолекулярных  соединений,  но по  виду формулы  необходимо уметь определить тип диэлектрика (нейтральный  или полярный)  и представлять порядок их характеристик.

Контрольное задание  состоит из  вопросов и  задач. Контрольное задание  выполняется  разборчивым  почерком  в  ученической  тетради с соблюдением  полей.  Ответы   на  вопросы   должны  быть   краткими  с объяснением    физических    процессов  происходящих в  материале. Для пояснения следует использовать формулы и графики (РД-50-77-88).

При записи условий задачи и при решении, все физические величины должны быть записаны по СТП ИПИ 02-89. Вариант задания выбирается в соответствии  с последней  цифрой номера  зачетной книжки(табл.  1).  Работа, выполненная  по  другому номеру  варианта, не засчитывается. В конце работы ставится дата, номер зачетной  книжки и подпись студента. /1-8/.

Основная литература

1. Богородицкий Н.Н., Пасынков  В.В., Тареев  Б.Н. Электротехнические материалы- Л.: Энергоатомиздат, 1985.- 304 с.

2. Казарновский Д.М., Яманов С.А. Радиотехнические материалы. М.:.Высш. школа,1972.- 312 с.

3. Тареев Б.М. Электрорадиоматериалы.- М.: Высш. школа, 1978-336 с.

4. Калинин Н.Н., Скибинский Г.Л., Новиков П.П. Электрорадиоматериалы.-М.:    Высш. школа, 1981.- 293 с,

5. Справочник по электротехническим материалам / Под ред. Корицкого Ю.В. и др.  3-е изд.- М.: Энергоатомиздат, 1986-1988.- Т.З.- 240 с.

6. Казарновский Д.М., Тареев Б.М. Испытания электроизоляционных материалов- Л,: Энергия, 1969.- 157 с.

7. Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы- М.: Высш. школа,   1976.-12б с.

8. Окадзаки К. Пособие но электротехническим материалам - М.: Энергия,  1979.- 24 с.

Таблица 1

| Варианты | Номера вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
| II | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
| III | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
| IV | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
| V | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| VI | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
| VII | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| VIII | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |
| IX | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |
| X | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Введение

Предмет и содержание курса. Понятие об электротехнических материалах:      диэлектрические,   проводниковые,   полупроводниковые и магнитные.  Современные  требования  к  электротехническим   материалам  и тенденции   их   развития.  Технико-экономические   показатели  применения различных электротехнических материалов.

Основы строения  вещества.   Виды  химической   связи:  ковалентная, ионная,  металлическая,  молекулярная.  Основные  понятия   зонной  теории электропроводности [1 - 4].

Методические указания

Следует   обратить   внимание   на   виды   связей,   кристаллическое аморфное   состояние   твердых   веществ,   классификацию  кристаллических веществ   по   геометрии   элементарных   ячеек   и   по   составу  частиц содержащихся в кристаллической решетке.

Изучить  виды  кристаллических   решеток,  разобраться   с  явлениями анизотропии   и   аллотропии    в   кристаллах.    Изучить   классификацию электротехнических   материалов   по  их   поведению  в   электрическом  и магнитном полях.

1. Проводниковые материалы

Классификация проводниковых материалов. Природа электропроводности металлов. Удельное сопротивление и удельная проводимость   проводников.   Влияние   температуры   на   изменение сопротивления   проводников.  Температурный   коэффициент  удельного сопротивления.  Сверхпроводимость  и  перспективы  ее использования. Гипер-проводимость.   Влияние   примесей   на   величину   удельного сопротивления.    Влияние    деформация   на    величину   удельного сопротивления.  Термоэлектродвижущая  сила.  Удельное  сопротивление сплавов.

Металлы высокой проводимости. Медь и  сплавы на  ее основе, основные свойства  и области  применения. Алюминий  и сплавы  на его основе,  основные  свойства  и  области применения.  Сплавы высокого сопротивления.  Манганин,  константан,  нихромы, фехрали  и хромали. Сплавы для термопар [1;3].

Методические указания

При   изучении   темы   надо   хорошо    представлять   природу электропроводности проводников  и на этой основе влияние различных факторов  на  величину  удельного  сопротивления.  Подробно  изучить сверхпроводимость в связи с большими перспективами ее применения. Из конкретных   материалов  обладающих   высокой  электропроводимостью, следует особое внимание уделить меди, алюминию и их сплавам.

2. Полупроводниковые материалы.

Общие сведения о полупроводниках. Электропроводность полупроводников.  Собственная   электропроводность  полупроводников. Влияние  температуры,  освещенности,   напряженности  электрического поля,    механических    деформация на    электропроводность полупроводников. Полупроводниковые    материалы    и   технология    их   получения. Германий, кремний, селен, теллур и их основные свойства  и области применения. Карбид кремния,  нелинейные сопротивления  - варисторы. Технология получения полупроводниковых материалов. [1; 2; 3]

Методические указания

Следует  выделить  общие  особенности  свойств полупроводников. Обратить  внимание  на  физические  процессы, происходящие  в полу-проводниках  при  воздействии  на  них  внешних  факторов.  Влияние внешних  факторов  на  электропроводность.   Примеры  использования свойств  полупроводников в приборах и принцип  работы вентильных разрядников.

3. Магнитные материалы

Общие сведения о  магнитных материалах.  Природа магнетизма, доменная структура ферромагнетиков. Основная кривая намагничивания, магнитная  проницаемость.  Зависимость  магнитной  проницаемости от температуры  и  напряженности  магнитного поля.  Петля гистерезиса. Остаточная индукция и коэрцетивная сила. Потери на гистерезис  и на вихревые токи. Пути уменьшения потерь. Магнитно-мягкие материалы.  Основные свойства.  Назначение и области  применения.   Разновидности  технически   чистого  железа, кремнистая   электротехническая   сталь,    пермаллои, альсиферы, магнитодиэлектрики, магнитомягкие ферриты. Магнитотвердые материалы. Основные свойства, назначение и область применения. Легированные стали, сплавы на  основе Fе-Ni-Аl, магниты из порошков, магнитотвердые ферриты. [1; 3] .

Методические указания

Необходимо усвоить основные характеристики ферромагнитных материалов  и  влияние  на  них  внешних факторов.  Особое внимание уделить  различию  в  свойствах   и  применению   магнитотвердых  и магнитомягких  материалов.   Уяснить,  чем   обусловлены  различные требования  к  этим  материалам.  Знать  способы снижения  потерь в магнитомягких материалах.

4. Электроизоляционные материалы

Поляризация диэлектриков и классификация

Определений    диэлектриков.   Характеристики    диэлектриков   в электрическом  поле.  Поляризация  диэлектриков.   Виды  поляризации. Классификация    диэлектриков по    виду поляризации.   Влияние температуры,  частоты  приложенного   напряжения  на   поляризацию  и величину  диэлектрической  проницаемости.  Температурный  коэффициент диэлектрической    проницаемости.    Диэлектрическая    проницаемость смесей. Методы измерения диэлектрической проницаемости. [1; 2; 3]

Методические указания

Следует  детально  разобраться  с  механизмом   поляризации  и различать поляризации, происходящие с потерями и без  потерь энергии. Представлять  практическое  значение  диэлектрической  проницаемости. Все зависимости объяснять исходя из физики процессов,  происходящих в данном диэлектрике.

Электропроводность диэлектриков

Особенности электропроводности  диэлектриков. Ток  абсорбции и сквозной  ток.  Удельные   объемная  и   поверхностная  проводимости, единицы их измерения.   Электропроводность   газов.   Зависимость плотности  тока   в  газах   от  величины   приложенного  напряжения. Электропроводность жидких  диэлектриков. Влияние температуры на электропроводность жидких диэлектриков.     Зависимость электропроводности жидкости от ее вязкости (закон Вальдена). Электропроводность  жидких  диэлектриков  в  сильных  полях.  Собственная  и примесная  электропроводность   твердых   диэлектриков.   Особенности электропроводности    аморфных    диэлектриков,   электропроводность твердых  диэлектриков.  Зависимость  удельного   поверхностного  сопротивления  от  природы диэлектрика,  состояния его  поверхности и влажности окружающей среды. Методы  измерения удельного  объемного и удельного поверхностного сопротивлений [1; 2; 3] .

Методические указания

Следует обратить внимание на  природу абсорбционных  и сквозных токов, запомнить выражение для удельного объемного  и удельного поверхностного сопротивления и единицы измерения этих  величин, их практическую    значимость.    Обратить   внимание    на   изменение электропроводности от  температуры. Необходимо  представлять причины поверхностной электропроводности и способы ее уменьшения.

Диэлектрические потери

Определение  диэлектрических  потерь.  Векторная  диаграмма  токов в диэлектрике. Угол диэлектрических потерь. Формулы полных  и удельных потерь.   Виды   диэлектрических   потерь   на:  электропроводность, поляризацию, частичные разряды; потери, обусловленные неоднородностью структуры. Диэлектрические потери в газах, жидкостях и твердых диэлектриках.  Влияние  температуры, частоты  и величины приложенного напряжения на диэлектрические потери. Кривая ионизации, ее практическое   значение. Методы измерения тангенса угла диэлектрических потер. [1; 2]

Методические указания

Следует обратись внимание на связь поляризации и  потерь, знать основную   характеристику   тангенс  угла   диэлектрических  потерь. Представлять влияние температуры и частоты на величину тангенса угла диэлектрических потерь. Необходимо понимать природу диэлектрических потерь в газообразных, жидких и твердых диэлектриках.

Пробой диэлектриков

Общие  понятия  о пробое.  Пробивное напряжение  и электрическая прочность,  единицы  их  измерения.  Пробой  газов.  Пробой  газов в однородном  поле.  Зависимость  электрической  прочности   газов  от расстояния между электродами и давлением. Особенности пробоя газов в неоднородном поле.

Поверхностное перекрытия твердых диэлектриков.

Пробой  жидких диэлектриков.  Виды пробоя  жидких диэлектриков. Влияние примесей и температуры на электрическую прочность жидкостей.

Пробой   твердых    диэлектриков.   Виды    пробоя:   электрический, электротепловой,   электрохимический.   Влияний    температуры,   частоты электрического   поля,   времени   приложения  напряжения,   толщины  диэлектрика  на  величину  электрической  прочности  при   различных  видах пробоя. Методы определения электрической прочности. [1; 2; 3] .

Методические указания

Необходимо   разобраться   в  сущности   явления  пробоя   и  знать основные  его  характеристики.  При  изучении  пробоя   газов  необходимо ясно  понимать   зависимость  электрической   прочности  от   давления  и расстояния   между   электродами.   Различие   пробоя   в   однородном  и неоднородном   поле.   При   рассмотрении   пробоя   жидкостей   обратить внимание на влияние загрязнения на развитие пробоя.

При  изучении  пробоя  твердых  диэлектриков  необходимо  различать электрический   и   тепловой    пробой.   При    рассмотрении   механизма теплового  пробоя, связать  его  с   выделением   тепла   в   диэлектрике вследствие диэлектрических потерь.

Физико-химические свойства диэлектриков

Влажностные свойства диэлектриков: влажность и влагопроницаемость.  Тепловые  свойства  диэлектриков.  Нагревостойкость, классы  нагревостойкости.  Хладостойкость.  Химостойкость  и  стойкость к действию радиации. Механические свойства диэлектриков. [ 1 ]

Методические указания

Особое  внимание  должно  быть  уделено  вопросам  нагревостойкости диэлектриков  Надо  знать  классы   нагревостойкости  и   уметь  относить конкретные материалы к соответствующим классам.

Конкретные виды электроизоляционных материалов

Классификация   электроизоляционных   материалов,  Нефтяные масла: трансформаторное, конденсаторное, кабельное. Синтетические жидкие материалы:  совол, гексол,  кремнийорганические жидкости, фторорганические жидкости, их свойства и области применения.

Общие сведения об органических полимерах, их свойства и метода  получения.   Термопластичные  и   термореактивные  полимеры. Синтетические смолы, получаемые   полимеризацией:  полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, фторорганические полимеры, их основные свойства  и  области  применения. Синтетические  смолы, получаемые поликонденсацией:  фенолформальдегидные,  полиэфирные, эпоксидные, полиамидные, полимидные, кремнийорганические, их свойства и область применения.

Природные  смолы:  шеллак,  канифоль,  копалы.  Их  свойства  и области  применения.  Битумы.  Электроизоляционные  лаки  и  компаунды. Классификация   лаков  по   применению,  химическому   составу  лаковой основы  и  способу  сушки.  Основные  типы лаков.  Эмали и  эмаль лаки. Отличие лаков от компаундов.

Волокнистые материалы. Электроизоляционные бумаги и картоны. Лакоткани.

Пластические  массы.  Составные части  пластмасс. Классификация

пластмасс. Слоистые пластики. Эластомеры. Натуральный и синтетический каучуки. Электроизоляционные резины. Эбонит и эскапон.

Стекла. Свойства стекол, их классификация по составу и областям применения. Конденсаторные, установочные, ламповые стекла, стеклоэмали, стекловолокно, световоды, ситаллы.

Керамические материалы. Электротехнический   фарфор.  Изоляторы из фарфора. Различные керамические диэлектрики.

Слюда и материалы на ее основе. Их основные свойства и области

применения. Миканиты, слюданиты, слюдопласты, микалекс, синтетическая слюда.

Асбест и асбестовые  материалы.   Неорганические  диэлектрические

пленки. [1;3].

Методические указания

Следует обратить  внимание на  свойства трансформаторного  масла и

синтетических  жидких  диэлектриков  и  установить  их  преимущества и недостатки по сравнению с трансформаторным маслом. Наибольшее внимание     следует    уделить     органическим    электроизоляционным материалам,  т.к.  в  настоящее  время  эти  материалы   нашли  широкое применение в электротехнике.

Необходимо иметь понятии о процессах полимеризации и поликонденсации  получении  полимеров  линейного   и  пространственного строения,  термопластичных  и  термореактивных. Следует  знать свойства характерные для каждой группы материалов.

При ознакомлении  с  пластмассами  следует  обратить  внимание  на

технологию  их  изготовления, а  также производство  слоистых пластиков (гетинакса,  текстолита),  их  свойства  и  применение.   При  изучении эластомеров особое внимание следует обратить на  синтетические каучуки, их свойства и применение.

5. Активные диэлектрики

Основное отличие активных диэлектриков от обычных диэлектриков (изоляционных материалов).

Сегнетоэлектрики. Спонтанная поляризация. Классификация сегнетоэлектриков, их основные свойства, области применения. Вариконды,  параэлектрики,  сегнетополупроводники.  Пьезоэлектрики. Особенности  поляризации. Пьезоэлектрический  эффект. Классификация пьезоэлектриков по назначению. Пьезоэлектрические материалы.

Пироэлектрики. Особенности поляризации пироэлектриков. Пироэлектрические материалы.

Материалы    квантовой    электроники.    Принципы   квантовой электроники. Материалы для приборов квантовой электроники для мазеров, твердых, жидких и газовых лазеров. Люминофоры.

Электрические и нелинейно-оптические материалы. Электрооптический     эффект. Электрооптические кристаллы, электрооптическая керамика, жидкие  кристаллы, нелинейно-оптические материалы.

Электреты. Особенности поляризации электретов. Электретные материалы. [3]

Методические указания

Обратить внимание на особенности поляризации каждой группы активных диэлектриков, их принципиальное отличие от электроизоляционных материалов. Четко знать их  назначение, области применения  и  материалы,  относящиеся  к  каждой  группе  активных диэлектриков.

ЗАДАНИЯ

Контрольные вопросы

1. Классификация  электротехнических   материалов  и требования,  предъявляемые к каждой группе материалов.

2. Сущность ионной, ковалентной, металлической и  молекулярной связей.    Указать особенности каждой из них.

3.  Различие  полярных и  неполярных веществ.  Привести примеры  тех и     других.

4. Дипольный момент молекулы и в каких единицах он измеряется?

5. Особенность кристаллического и аморфного строения тел.

6. Зона проводимости и запрещенная зона.

7.  Объяснить,  с  точки  зрения  зонной  теории, различие  между проводниками, полупроводниками и диэлектриками.

8. Сущность принципа запрета Паули.

9. Какие электроны в твердом теле называют свободными?

10. За счет каких видов связи атомов и молекул образуются тела и как эти связи влияют на свойства материалов?

11. Что  называется  поляризацией  диэлектриков?  Как количественно оценивается поляризация?  Что такое  диэлектрическая проницаемость?

12. Основные виды поляризации и в каких диэлектриках  наблюдаются те     или иные поляризации.

13.  Какие  виды поляризации  можно считать  мгновенными, а  какие - замедленными?

14.  Что  называется  ионной  поляризацией?  Нарисовать  зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и частоты  для этой поляризации и объяснить их ход.

15. Что называется электронной поляризацией? Нарисовать зависимости диэлектрической проницаемости от температуры и частоты  для этой поляризации и объяснить их ход.

16.  Что  называется  ионно-релаксационной  поляризацией? Нарисовать  зависимости  диэлектрической  проницаемости  от   температуры  и частоты для этой поляризации и объяснить их ход'.

17. Что называется дипольно-релаксационной  поляризацией? Нарисовать  зависимости  диэлектрической  проницаемости  от   температуры  и  частоты  этой поляризации и объяснить их ход.

18. Что называется миграционной поляризацией? В каких диэлектриках и при каких условиях имеет место миграционная поляризация.

19.  Что такое  спонтанная поляризация?  Каковы ее  характерные особенности?

20. Как определяется диэлектрическая проницаемость смесей?

21.  Виды  электропроводности  диэлектриков  и   единицы   измерения  удельных поверхностей и объемной электропроводностей.

22. Нарисовать зависимость тока от  времени приложения  напряжения к диэлектрику при включении его под постоянное напряжение.

23.   Описать   механизм   электропроводности   газов.   Что   такое

самостоятельная и несамостоятельная электропроводность газов?

24. Описать механизм электропроводности жидких диэлектриков.

25. Нарисовать зависимость  удельной проводимости  жидкости от

температуры и объяснить ее.

26. Описать механизм электропроводности твердых диэлектриков.

27.  Нарисовать  зависимость   удельной  проводимости   твердых  ди-

электриков от температуры и объяснить ее ход.

28. Как влияют примеси  на температурную  зависимость удельной

проводимости твердых диэлектриков?

29. Описать  поверхностную электропроводность  твердых диэлектриков.

Какие  факторы  влияют  на величину   удельного   поверхностного

сопротивления? Нарисовать графики зависимостей.

30. Как  влажность окружающей  среды влияет  на удельные  объемную и

поверхностную проводимости различных диэлектриков?

31. Диэлектрические потери. Угол  диэлектрических потерь.  Формулы для   определения полных и удельных потерь.

32. Описать виды диэлектрических  потерь, дать  краткую характеристику каждому виду.

33.  Нарисовать  температурную и  частотную зависимость  тангенса угла диэлектрических потерь для  потерь сквозной  электропроводности, и объяснить их ход.

34. Нарисовать  температурную  и  частотную  зависимости  тангенса угла диэлектрических потерь для поляризационных  потерь и  объяснить их ход.

35. Как  изменяется  тангенс  угла  диэлектрических  потерь  полярной жидкости   при   изменении   температуры  и   частоты.  Нарисовать зависимости и объяснить их ход.

36.  Как  изменяется  тангенс  угла диэлектрических  потерь неполярной жидкости   при   изменении   температуры  и   частоты?  Нарисовать зависимости и объяснить их ход.

37.  Нарисовать  зависимость тангенса  угла диэлектрических  потерь от напряжения.  Объяснить  ее  ход и  указать для  каких диэлектриков  имеет место эта зависимость.

38.  Когда  будут  в  диэлектрике потери  больше при  постоянном или переменном токе и почему?

39. Чем вызваны диэлектрические потери в сегнетоэлектриках.

40. Дать  объяснение  наличию  двух  максимумов  в  графике зависимости угла диэлектрических потерь от температуры для изоляционной бумаги, пропитанной маслоканифольным компаундом.

41. Дать общую характеристику явления пробоя.

42. Дать объяснение механизму пробоя газов.

43. Особенности пробоя газа в неоднородном электрическом поле.

44.  Описать пробой  газов в  однородном поле.  Нарисовать зависимости     электрической прочности газа от расстояния между электродами  и от давления, объяснить их ход.

45. Дать характеристику механизма пробоя жидких диэлектриков.

46. Нарисовать  зависимости электрической  прочности трансформаторного   масла от температуры и давления, объяснить их ход.

47.  Описать  электрический   пробой  твердых   диэлектриков,  факторы,    влияющие на электрическую прочность при электрическом пробое.

48.  Дать  характеристику  теплового  пробоя  твердых  диэлектриков,   факторы,  влияющие  на  электрическую  прочность   при  тепловом  пробое.

49. Описать электрохимический пробой твердых диэлектриков.

50. От чего зависит распределение напряженностей электрического поля в    слоях   двухслойного   диэлектрика   в   случае  его   работы  под   переменным и постоянным напряжением.

51. Что  называется  влажностью,  гидроскопичностью,  смачиваемостью, влагопроницаемостью электроизоляционных материалов? Какое практическое значение имеют эти     характеристики?

52. Что  такое  нагревостойкость  диэлектриков?   Перечислить  классы нагревостойкости, привести примеры.

53. Что  представляет собой  трансформаторное масло.  Его основные свойства.

54.  Описать   наиболее   распространенные   синтетические   жидкие диэлектрики.    Сравнить  их    свойства   со   свойствами   трансформаторного масла.

55. Дать характеристику  основных свойств  и области  применения смол, получаемых реакцией поликонденсации.

56. Дать  определение  и  привести  классификацию электроизоляционных лаков по применению, режиму сушки, лаковой основе.

57.  Привести  классификации  электроизоляционных компаундов.  В чем основное  отличие  компаундов  от  лаков?   Перечислить  области применения.

58. Дать  характеристику  электроизоляционным  бумагам   и  картонам, указать основные свойства и области применения.

59. Дать характеристику основных  свойств слюды  и материалов  на ее основе, перечислить области применения этих материалов.

60. Описать характер электропроводности проводниковых материалов.

61. Что  называется  удельным  сопротивлением  и  температурным коэффициентом  удельного   сопротивления  проводниковых   материалов?  В каких единицах они измеряются?

62. Что называется  сверхпроводимостью? Описать  физическую сущность этого явления и перспективы ее практического применения.

- Как изменяется  удельное сопротивление  сплава двух  металлов при изменении содержания  каждого  компонента  от  0  до 100  %. Привести конкретные примеры.

64.  Перечислить  основные  материалы  высокой   проводимости,  применяемые   в   электротехнике,   их   основные   физико-механические   и электрические свойства.

65. Дать  сравнение  свойств  меди  и  алюминия.  Обосновать технико-экономическую необходимость замены меди алюминием.

66.  Описать  сталеалюминевые  провода  и проводниковый  биметалл их свойства и области применения.

67. Перечислить  наиболее   широко  применяемые   сплавы  высокого                                                                     сопротивления с указанием  величин  ρ  и ТКρ .  Указать назначение этих сплавов и допустимые рабочие температуры.

68. Что  называется  контактной  разностью  потенциалов?  При каких условиях  возникает   термоэлектродвижущая  сила?   Примеры  использования термо-ЭДС.

69. Описать сплавы высокого сопротивления, применяемые в измерительных приборах, реостатах, электронагревательных приборах.

70. Описать механизм электропроводности полупроводников. Что такое собственная и примесная электропроводность?

71. Какие  факторы  влияют  на величину электропроводности  полупро водников и почему?

72. Что называется электронно-дырочным переходом? Какие изменения в   электронно-дырочном   переходае  вызывают  внутреннее    электрическое поле?

73.  Что называется  электронно-дырочным переходом?  Какие измерения электронно-дырочного  перехода  вызывает  внешнее  электрическое поле?

74. Какие  технически важные  полупроводниковые приборы  основаны на свойствах электронно-дырочного перехода?

75. Описать основные свойства кремния и области его применения.

76. Описать свойства селена и области его применения.

77. Описать свойства германия и области его применения.

78. Что такое доноры и акцепторы?  Влияние их  на электропроводность полупроводников.

79. Описать полупроводниковые материалы  на основе  карбида кремния их особенности и области применения.

80. Как с помощью термозонда и зффекта  Холла можно  определить знак носителей заряда в полупроводнике?

81. Описать основные свойства  электротехнической стали.  Как влияет содержание кремния на ее электрические, магнитные и механические свойства?

82. Что такое гистерезис и какие характеристики магнитного материала можно определить по петле гистерезиса?

83. Описать основные виды магнитных потерь. Какие факторы  влияют на величину магнитных потерь и почему? Пути снижения потерь.

84.  Какие  основные  понятия  и  явления,  характеризуют ферромагнетики?

- Какие  магнитные  материалы называются  текстурованными. Почему эти материалы обладают особыми магнитными свойствами?

86. Описать, что  представляют собой  пермаллои и  альсиферы, их основные свойства и области применения.

87. Описать, что представляют собой  магнитодиэлектрики и  ферриты,  их основные свойства и области применения.

88. Описать основные магнитотвердые материалы,  указать их  свойства и области применения.

89. Описать явление магнитострикции. У каких материалов это явление  выражено особенно сильно и для каких целей оно используется?

90. Описать  сплавы  типа  альнико,  их  основные свойства  и области  применения.

91. Описать механизм спонтанной  поляризации, указать  ее особенности. Нарисовать    зависимость    диэлектрической    проницаемости   от температуры для этой поляризации и объяснить ее ход.

92. Описать вариконды, область их применения.

93. Дать  характеристику параэлектрикам,  указать основные  свойства и области их применения.

94. Описать сегнетополупроводники, указать  их особенные  свойства, не   присущие  обычным   полупроводникам.  Указать   способы  получения   сегнетополупроводников.

95. Описать пьезоэлектрический эффект. Указать его  области применения в технике и материалы, обладающие пьезоэлектрическим эффектом.

96. Описать пироэлектрический эффект. Указать его области применения в    технике.   Описать   пироэлектрические  материалы   и  требования,  предъявляемые к ним.

97. Описать принципы квантовой  электроники. Указать  приборы, которые     работают на принципах квантовой  электроники и  материалы, которые в них применяют.

93. Описать явление люминисценции, области его применения.

99. Описать  электрооптический  эффект,   указать  где   это  явление используется  и  материалы,  которые  используются   для  создания  электрооптического эффекта.

100. Дать основные  понятия об  электретах, их  классификацию, указать материалы, которые используются в качестве электретов.

Задачи

Задача 1.  Медный  проводник  сечением  10  мм2  имеет изоляцию  толщиной  1,4 мм,  снабженную в  целях экранирования  медной оплеткой.  Напряжение  между  жилой  и  оплеткой  равно   U,  длина   провода  L,  температура 20 0 C. Определить диэлектрические потери в  изоляции провода  на постоянном напряжении и на переменном напряжении частотой f

Данные приведены в табл. 2

Примечание:  объемное  сопротивление  изоляции   провода  вычисляется по формуле

Rиз=12πγLlnr2r1    Ом,

где r1 - внутренний радиус изоляции, мм;

r2 - наружный радиус изоляции, мм;

L - длина провода, м;

 - удельная электрическая проводимость изоляции, См/м,

Емкость провода,:

C=2πεε0lnr2r1 Ф.

Задача 2.   Определить   сечение   и   диаметр   биметаллической проволоки  предназначенной  для  замены  медной  проволоки контрольных кабелей  сечением S,  обладающей  той  же  проводимостью. Сечение цветного метала составляет  N % от общего сечения биметаллической проволоки. Дынные об  алюминии, меди  и стали  взять из  справочника и табл. 3.

Задача 3.   Определить   сопротивление жилы  одножильного  кабеля, находящегося под нагрузкой. Сечение жилы S, длина L рабочая температура жилы в n раз выше нормальной (200C).

На сколько изменится сопротивление жилы в сравнении с нормальными условиями? Данные приведены в табл. 4

Задача  4.  При   подаче  напряжения   постоянного  тока   220  В двухобкладочный  плоский  конденсатор  приобретает заряд  Q. Площадь обкладки конденсатора S, толщина изоляции d. Определить относительную    и абсолютную диэлектрические проницаемости материала изоляции. Определить материал изоляции, используя  табл. 2. Данные приведены в табл. 5.

Задача   5.   По   приведенным  основным   кривым  намагничивания магнитных  материалов  (рис.   1-10)  построить   кривую  зависимости магнитной  проницаемости  от напряженности  магнитного поля.  По этой зависимости   определить    начальную   и    максимальную   магнитные проницаемости.

Примечание: по основной кривой намагничивания магнитную проницаемость можно определить геометрически.

Так, для какой-то точки А  относительная магнитная проницаемость  определяется как

μ=1μ0тВтНtgα=1μ0BAHA  ,

где  - угол наклона к оси абсцисс секущей ОА, проведенной через начало координат и точку А;

mВ,mН - масштабы по осям В и Н соответственно.

Начальная проницаемость определяется

μнач=1μ0тВтНtgα=1μ0BначHнач

где  - угол наклона касательной на начальном участке кривой В(Н).

Максимальная магнитная проницаемость определяется

μтах=1μ0тВтНtgα=1μ0BтахHтах

где  - угол наклона  касательной, проведенной из начала координат в точку

верхнего перегиба кривой В(Н).

Таблица 2

| Наименование, обозначение | # Номер варианта и материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ЦВХ | Полиэтилен | Полипропилен | Фторопласт | Фторопласт3 | Полистирол | Полиэтилентерефталат | Полиамид | Бумага | ПВХ |
| Диэлектрическая проницаемость,  | 4,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 4,6 | 5,5 | 4,2 |
| Частота приложенного поля, f, Гц | 50 | 106 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Длина провода, L,м | 70 | 1000 | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 2000 | 800 | 500 | 1500 |
| Удельная объемная проводимость,, см/м | 10-12 | 10-15 | 10-15 | 10-16 | 10-15 | 10-14 | 10-15 | 10-12 | 10-10 | 10-12 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, tg | 0,02 | 3·10-4 | 4·10-4 | 25·10-4 | 24·10-3 | 2·10-4 | 3·10-3 | 0,04 | 0,003 | 0,05 |
| Напряжение U, B | 220 | 380 | 127 | 500 | 127 | 380 | 220 | 380 | 127 | 220 |

Таблица 3

| Наименование, обозначение | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сечение провода S,мм2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 10 | 16 | 25 | 35 | 10 | 16 |
| Содержание меди или алюминия N,% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Материал провода | Сталеалюминиевый |  | Сталемедный |  | Сталеалюминиевый | Сталемедный |  | Сталеалюминиевый | Сталемедный | Сталеалюминиевый |

Таблица 4

| Наименование | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Материалы | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий |
| S, мм2 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| L, м | 500 | 400 | 800 | 500 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1500 | 1200 |
| n | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 |

Таблица 5

| Наименование | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, нКл | 8,75 | 8,95 | 7,78 | 17,5 | 10,94 | 5,13 | 16,08 | 17,89 | 13,37 | 8,17 |
| d, см | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| S, см2 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |

Кривые намагничивания

0

32

64

96

0.4

0.8

1.2

Н, А/м

В, Тл

Рис.1. Зависимость В = f(H)

для   чистого железа

0

200

400

0.5

Н, А/м

1.0

В, Тл

Рис.2. Зависимость В = f(H)

для армко-железа

0

32

64

96

0.4

0.8

1.2

Н, А/м

В, Тл

Рис.3. Зависимость В = f(H)

для  особо чистого железа

0

32

64

0.4

Н, А/м

0.8

В, Тл

Рис.4. Зависимость В = f(H)

для пермаллоя 78.5%

96

0

200

400

0.4

Н, А/м

0.8

В, Тл

Рис.6. Зависимость В = f(H)

для  листовой кремнистой стали марки 1513

В, Тл

0

200

400

0.4

Н, А/м

0.8

Рис.5. Зависимость В = f(H)

для  листовой кремнистой стали марки 3413

1.2

0

200

400

0.5

Н, А/м

1.0

В, Тл

Рис.8. Зависимость В = f(H)

для  листовой кремнистой стали марки 1514

0

20

40

0.2

Н, А/м

0.4

В, Тл

Рис.7. Зависимость В = f(H)

для пермаллоя 50 НХС

0

20

40

0.2

Н, А/м

0.4

В, Тл

Рис.10. Зависимость В = f(H)

для   пермаллоя 50 НХС толщиной 0.05 мм

0

20

40

0.4

Н, А/м

0.8

В, Тл

Рис.9. Зависимость В = f(H)

для листовой кремнистой стали марки 3412

1.2

60

80